Стоматологические сплавы “BioInGenerical”

Официальный прайс-лист действует с 20.02.2011

| Вид сплава и описание | Вид упаковки | Цена, розница 1 кг\шт Руб. |
| --- | --- | --- |
| Никель – хромовый сплав для коронок и мостов «НимонУльтраЛ» Ni 63,5% Cr 23,0% Mo 10% Mn, Si, B, Nb < 3 | 1 кг. официальная упаковка, DVD диск, инструкция, сплав промаркирован | 6 500 |
| Никель – хромовый сплав для коронок и мостов «НимонУльтраЛ» Ni 63,5% Cr 23,0% Mo 10% Mn, Si, B, Nb < 3% | 5 кг. Без диска, полировки и лазерной насечки в большой упаковке | 6 000 за 1 кг. |
| Кобальто - хромовый сплав для коронок и мостов «Алексиум В» Co 63,3% Cr 25,0% Mo 5,0% W 5,0% Si 1,0% | 1 кг. официальная упаковка, DVD диск, инструкция, сплав промаркирован | 7 200 |
| Кобальто - хромовый сплав для коронок и мостов «Алексиум В» Co 63,3% Cr 25,0% Mo 5,0% W 5,0% Si 1,0% | 5 кг. Без диска, полировки и лазерной насечки в большой упаковке | 6 500 за 1 кг. |
| Кобальто –хромовый сплав для бюгельного протезирования «Алексиум 21» Co 64,0% Cr 28,0% Mo 6,5% Si 0,5% C, Mn <1,0% | 1 кг. официальная упаковка, DVD диск, инструкция, сплав промаркирован | 5 500 |
| Кобальто –хромовый сплав для бюгельного протезирования «Алексиум 21» Co 64,0% Cr 28,0% Mo 6,5% Si 0,5% C, Mn <1,0% | 5 кг. Без диска, полировки и лазерной насечки в большой упаковке | 5 100 за 1 кг. |
| Сплав нержавеющий сталь 25Х18Н9С2 для зубопротезирования Cr-17.45%, Ni-8,15%, Si-2,5%, C-0,23%, Mn-0,63%, Fe-основа. | 1 кг. | 1 000 |
| Сплав нержавеющий Сталь стоматологическая нержавеющая 36Х18Н25С2 Ni-25%.Cr-18%.C-0.36% | 1 кг. | 1 100 |
| Диски из CoCr для Cad Cam систем Диаметр 98 мм Толщина 14 мм Возможно изготовление других размеров дисков | 1 шт. | 5 500 |
| Полировочная паста для никель – хромового сплава | 1 шприц. 5 гр. | 400 |

genericalmetall@gmail.com